Hausanschlussschacht betonic®-Control aus Beton, mind. C 40/50, Wand-u. Bodenstärke 150 mm in Fertigteilausführung nach DIN EN 1917 -4034I- Typ 2.,  monolithisch gefertigt und in der Form erhärtet, mit angeformten Muffen inkl. Dichtringen für den gelenkigen Anschluss von PVC/PP Rohren DN 160.

Schachtdurchmesser:	DN 1000

Ausführung:	Steinzeuggerinne und Betonberme oder Flachklinkerberme

Gerinne :	      0-200 Neugrad