FRITZ WITT Betonwerke GmbH u Co.KG 25795 Weddingstedt

Baustoff- und Umweltsysteme aus Beton B5 Nr. 26

Tel: 0481 / 850 87 - 0

www.witt-beton.de Fax: 0481 / 850 87-49

**Ausschreibungstexte 4**

**Vorbemerkungen zu den Texten:**

Die Textvorschläge sollen als Formulierungshilfe dienen und sind rechtlich sowie technisch

unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Soweit nicht abweichend beschrieben, wird

der Einbau auf der Baustelle mit Erdarbeiten, Bodenaushub, Wasserhaltung etc. nicht weiter

berücksichtigt und ist Bestandteil der Ausschreibungstexte.

**Vorbemerkungen Stahlbeton - Fertigteile**

Soweit im LV – Text nicht anders beschrieben sind folgende Vorschriften und Anforderungen

Gegenstand der Leistungsbeschreibungen:

**Normen und Richtlinien:**

- DIN 1045 Teil 1 bis 4 , DIN EN 206-1 Tragwerke aus Beton

- DIN 488 Teil 1, 2, 4, Betonstahl

- DIN 4226-1, Gesteinskörnungen für Beton

- DIN 18203-1 Toleranzen im Hochbau

- DIN 4281 Beton für Entwässerungsgegenstände

- DIN 1229 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen

- DAfStb – Richtlinie Wasserundurchlässige Bauteile

- DIN – Fachbericht 100 – Beton

- DBV/BDZ Merkblatt Sichtbeton

- Vorgaben der Güteüberwachung

**Baustoffe:**

Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3, hoher Wassereindringwiederstand, WA

Profilbeton: C 30/37 XC4, XA1, XF1

Betonstahl: DIN 488 BSt 500 S + M

Profilstahl: S 235 JR, feuerverzinkt

Tauchwände / Rohre: PEHD

**Verarbeitung:**

Betonoberflächen schalglatt oder handwerklich geglättet, Ecken mit Dreikantleisten gebrochen,

Transportanker in Aussparung für den Verschluss nach Montage in der Baugrube , Gitterroste in

Betonfalz verlegt, Profilbeton aus Feinbeton handwerklich abgerieben.

FRITZ WITT Betonwerke GmbH u Co.KG 25795 Weddingstedt

Baustoff- und Umweltsysteme aus Beton B5 Nr. 26

Tel: 0481 / 850 87 - 0

www.witt-beton.de Fax: 0481 / 850 87-49

Ausschreibungstexte

**Beschreibung EP GP**

**Rohrsiel – Kopfstück Datenblatt: 4.01**

**Kopfstück als Stahlbeton – Fertigteil**

**für Rohranschluss DN ………**

liefern und fachgerecht einbauen

Beton: C 30/37 XC4, XA1, XF3

Bewehrung, konstruktiv BST 500 S + M

integrierte Rohrmuffe für: DN ………./ Rohr-Art

Typ: A/B ……

FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt www.witt-beton.de

Datenblatt: 4.01

oder gleichwertig liefern und

auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus C 12/15 einbauen

1 Stück ……………………. …………………….

Option

**Einlaufrechen für Kopfstück DN ………..**

**der Pos: …………….**

Stabrechen, feuerverzinkt

aus Flachstahl 40/4, Abstand: 60 mm

Rahmen mit Anschlag, klappbar und verschließbar

als Zulage liefern und einbauen

1 Stück ……………………… ………………………

FRITZ WITT Betonwerke GmbH u Co.KG 25795 Weddingstedt

Baustoff- und Umweltsysteme aus Beton B5 Nr. 26

Tel: 0481 / 850 87 - 0

www.witt-beton.de Fax: 0481 / 850 87-49

Ausschreibungstexte

**Beschreibung EP GP**

**Rohrsiel – Kopfstück Datenblatt: 4.02**

**Kopfstück als Stahlbeton – Fertigteil**

**für Rohranschluss DN ………**

liefern und fachgerecht einbauen

Beton: C 30/37 XC4, XA1, XF3

Bewehrung, konstruktiv BST 500 S + M

integrierte Rohrmuffe für: DN ………./ Rohr-Art

Typ: *I / II / III …….*

FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt www.witt-beton.de

Datenblatt: 4.02

oder gleichwertig liefern und

auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus C 12/15 einbauen

1 Stück ……………………. …………………….

Option

**Einlaufrechen für Kopfstück DN ………..**

**der Pos: …………….**

Stabrechen, feuerverzinkt

aus Flachstahl 40/4, Abstand: 60 mm

Rahmen mit Anschlag, klappbar und verschließbar

als Zulage liefern und einbauen

1 Stück ……………………… ………………………

FRITZ WITT Betonwerke GmbH u Co.KG 25795 Weddingstedt

Baustoff- und Umweltsysteme aus Beton B5 Nr. 26

Tel: 0481 / 850 87 - 0

www.witt-beton.de Fax: 0481 / 850 87-49

Ausschreibungstexte

**Beschreibung EP GP**

**Ein – und Auslaufkopfstück Datenblatt: 4.03**

**Ein – und Auslaufkopfstück als Stahlbeton – Fertigteil**

**für Rohranschluss DN ………**

liefern und fachgerecht einbauen

Beton: C 30/37 XC4, XA1, XF3

Bewehrung, konstruktiv BST 500 S + M

Flügelwände: *parallel / schräg*

integrierte Rohrmuffe für: DN ………./ Rohr-Art

Hersteller:

FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt www.witt-beton.de

gemäß Produkt Datenblatt: 4.03

Maßangaben:

L = ……………………. cm

h = …………………… cm

b = …………………… cm

b1/b2 = …………… cm

Böschungsneigung: 1 : ……

a = …………………… cm

oder gleichwertig liefern und

auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus C 12/15 einbauen

1 Stück ……………………. …………………….

**Für weitere Ausschreibungstexte oder Varianten stehen wir Ihnen gern zur**

**Verfügung, bitte sprechen Sie uns an.**